青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：材料科学基础

注意事项：1．本试卷共11道大题（共计19个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

- 名词解释(20分，每概念2分)

派纳力  屈服现象  柯肯达尔效应  形核  成分过冷  冷加工  间隙固溶体  位错反应  菲克第一定律  再结晶

- 填空(30分，每空2分)

  - 反映由位错引起的点阵畸变大小的物理量是（    ）。

  - 无外界能量均匀形核过程中形成临界晶核时，体积自由能的降低只能补偿表面自由能增高的（    ），还有（    ）的表面自由能必须从（    ）中获得。

  - 过冷度是(    )与(    )之间的温度差。

  - 铁素体是碳在（   ）中形成的间隙固溶体；奥氏体是碳溶入（   ）中形成的间隙固溶体。

  - 原子扩散驱动力是（    ），阻力是（   ），固态金属中的主要扩散机制是（    ）与（    ），

  - 塑性变形的主要方式有（    ）、（    ）和（    ）三种。

- 作图题(20分，每题10分)

1. 在立方晶胞中画出[101]、晶向及(112)、(213)晶面。

2. 在六方晶系中画出[1210]、[0110]晶向及(11 {20),(01 {10)晶面。

- （8分）计算FCC晶体中四面体间隙和八面体间隙的大小（用原子半径R表示）。

- （8分）什么是织构(或择优取向)？形成形变织构(或加工织构)的基本原因是什么？

- （10分）写出成分过冷产生的条件，说明影响成分过冷倾向大小的因素有哪些。纯金属凝固时是否会出现成分过冷？为什么？

- （10分）碳在-Fe中的扩散系数大于碳在-Fe中的扩散系数，为什么渗碳不在-Fe中进行，而在-Fe中进行呢？

- （10分）什么是上、下屈服点效应（在纯铁或低碳钢中）？原因是什么？

- （10分）什么是固溶体？影响固溶度的原因有哪些？固溶体与其纯溶剂组元相比，其结构、理学性能和物理性能发生了那些变化？

- （10分）试论材料强化的主要方法及其原理。

- （14分）画出铁-碳平衡相图，根据相图回答下列问题：

- 标注各区域的显微组织，写出平衡反应式，并标注平衡反应的成分及温度。

- 分析Fe-1%C合金的平衡凝固过程，并计算室温下其中相组成物和组织组成物的百分含量.

- 画出1190℃时各相的自由能-成分曲线示意图。