青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：高分子化学与物理

注意事项：1．本试卷共 11 道大题（共计38个小题），满分 150  分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

高分子物理部分

- 概念辨析：比较下述各对概念，说明异同。（5×2=10分）

- 构型 与 构象

- 表观黏度 与 微分黏度

- 高弹形变 与 强迫高弹形变

- 凝胶  与  冻胶

- 自由旋转链 与 自由结合链

- 请分析说明下列现象 （5×5=25分）

1.  i－PP材料在极高压力下模压成型，所得的制品具有很高的强度和模量。

2.  HDPE在高温条件下溶解，而天然橡胶在常温条件下溶解。

3.  在GPC测量中，分子量较大的级分具有较小的淋出体积。

4.  环境温度升高，硫化天然橡胶的模量提高而聚氯乙烯模量下降。

5.  相比于静态使用条件，动态使用条件对弹性体柔顺性要求更高。

- 请画出Maxwell模型与Kelvin模型的结构图。说明模型特点及其在黏弹性研究中的作用。 （8分）

四． 举例分析说明构型与柔顺性对高分子结晶能力和晶体熔点的影响。（10分）

五． 请画出线性非晶和交联高聚物温度形变曲线（要求考虑分子量、交联度与升温速度的影响）。（10分）

六． 材料的韧性断裂和脆性断裂有哪些不同之处？请概述常见的增韧技术途径与原理。（12分）

高分子化学部分

一、解释概念、名词或现象：(每小题3分，共12分)

1. 邻近基团效应

2. 自动加速现象

3. 笼蔽效应

4. 乳液聚合恒速期

二、选择题（每小题2分，共20分）

1. 顺丁烯二酸酐与苯乙烯进行自由基聚合，倾向于（   ）。

A. 交替共聚    B. 理想恒比共聚  C. 无规共聚  D. 嵌段共聚

2. 诱导分解不会导致（   ）。

A. 聚合度降低   B. 引发剂效率降低 C. 聚合速率加快 D. 链转移反应

3. 25oC下，苯乙烯在四氢呋喃中进行阴离子聚合，其余条件相同，分别以下列离子为反离子时，链增长速率常数k∓最高的是（   ）。

A. K+   B. Li+   C. Cs+  D. Na+

4. 在苯乙烯自由基聚合中加入正丁基硫醇的目的是（   ）。

A. 扩链   B. 控制聚合速率  C. 调节分子量  D. 抑制链终止

5. 以下可导致聚合度降低的是（   ）。

A. 天然橡胶塑炼      B. 顺丁胶硫化

C. A阶酚醛树脂加热   D. 聚乙烯醇缩醛化

6. 制备尼龙6所采用的单体是（   ）。

A. 己二胺    B. 己内酰胺  C. 己二醇  D. 6-羟基己酸

7. 环氧乙烷的聚合不能采用（   ）。

A. 阳离子聚合    B. 阴离子聚合  C. 连锁聚合 D. 逐步聚合

8. 以下能引发偏二氰基乙烯聚合的是（   ）。

A. 吡啶    B. BPO  C. BF3  D. AIBN

9. 在自由基聚合过程中，链转移次数越多，则（   ）。

A. 动力学链长越大    B. 动力学链长越小

C. 聚合度越大        D. 链转移次数与动力学链长无关

10. 丁二烯1，4加成形成的聚合物存在几种立体异构（   ）。

A. 5    B. 4   C. 3  D. 2

三、判断下列单体聚合属于何种聚合机理（自由基聚合、阴离子聚合、阳离子聚合、配位聚合或逐步聚合），并写出其聚合反应式，如属连锁聚合，请给出恰当的引发体系。（每小题2分，共8分）

(1) 正丁基乙烯基醚

(2) 苯乙烯（悬浮聚合）

(3) 2，6-甲苯二异氰酸酯与丁二醇

(4)乙烯（高温高压聚合）

四、简要回答问题（每小题6分，共24分）

1. 按聚合热大小，将下列单体进行排序，并加以解释。

乙烯，α-甲基苯乙烯，醋酸乙烯酯，四氟乙烯

2. 试判断“在自由基聚合中，链增长速率常数越大，单体活性越高”这一说法是否正确，并给出解释。

3. 在自由基共聚中，为何要控制共聚物的组成？如何控制？

4. 试给出反应程度的概念；推导线性逐步聚合中，两种双官能度单体等摩尔时，聚合度与反应程度之间的关系式；并简要说明反应程度之于逐步聚合的意义。

五、计算题（共11分）

1. （5分）苯乙烯(M1)和甲基丙烯酸甲酯（M2）在60oC共聚，r1=0.52，r2=0.46，试计算其恒比点组成，若两单体等质量投料，试确定其在低转化率下得到的共聚物组成。

2. （6分）将2.8×10-3mol丁基锂溶于四氢呋喃中用作引发体系，合成SBS三嵌段共聚物，要求共聚物中各段重复单元长度比为S/B/S=20/60/20，且数均分子量为2.3×105。如何投料？各个阶段投料量为多少克？