青 岛 科 技 大 学

二○一七年硕士研究生入学考试试题

考试科目：金属学与热处理

注意事项：1．本试卷共7道大题（共计25个小题），满分150分；

2．本卷属试题卷，答题另有答题卷，答案一律写在答题卷上，写在该试题卷上或草纸上均无效。要注意试卷清洁，不要在试卷上涂划；

3．必须用蓝、黑钢笔或签字笔答题，其它均无效。

﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡

- 一、名词解释（每题2分，共10分）

1. 间隙化合物；  2. 晶向指数；  3. 过冷度；  4. 奥氏体起始晶粒度； 5. 孪生

- 二、填空（每空1分，共20分）

- 6. 晶体的全部空间点阵归为       大晶系，       种点阵，其中立方晶系包括            、

- 、             三种点阵。

- 7．纯金属凝固（结晶）的形核方式分为：            和             。

8. 按照溶质组元在溶剂晶格中的位置不同，可以将固溶体分为           和          两类。

- 9.具有面心立方、体心立方和密排六方晶体结构的金属，其滑移系个数分别为         、

- 、          。

- 10．冷变形金属加热时将依次发生            、             、            。

11. 工程上细化晶粒不仅使            增高，还可使            增高；为获得细小晶粒，在铸造时通常采用             ，            ，              方法。

- 三、判断正误，对的打√，错的打×（每题2分，共10分）

12.无限固溶体只有置换固溶体才可能出现。（   ）

13.金属结晶时都遵循着形核与长大的一般规律，也就是说结晶分为两个阶段，形核阶段完成以

后，所有的晶核同步进入长大阶段。 （   ）

14.钢的临界冷却速度Vk 越大，则其淬透性越差。（     ）

15.细化晶粒虽能提高金属的强度，但增大了金属的脆性。（    ）

16.马氏体转变是通过切变完成的，而不是通过形核和长大来完成的。（    ）

四、绘图及计算题  （共40分）

700℃

17．在A-B二元系中，B组元的熔点高于A组元，A组元在B组元中没有固溶度。该合金系存在述恒温反应：

（1）L（WB = 30%）+ B            （WB = 40%）；

500℃

（2）L（WB = 5%）+ （WB = 25%）         （WB = 10%）；

600℃

（3）（WB = 45%）+ B           γ(WB = 70%)；

400℃

（4）（WB = 30%）           （WB = 5%） +γ(WB = 50%)。

根据以上数据，绘出概略的二元相图。（15分）

18．绘出完整的Fe－FeC3相图（5分）并完成下列问题。（共计25分）

（1）在相图中标出各区的“相”组成物（5分）；

（2）铁碳合金的基本相及其机械混合物有哪些？简述基本相的定义、晶体结构类型和最大溶

碳量？（10分）

（3）计算二次渗碳体及三次渗碳体的最大量。（5分）

- 五、问答题  （共 45分）

19. 请分别指出刃位错和螺型位错中的位错线、柏氏矢量、受力方向、位错线运动方向之间的关

系，并分别说明两类位错，位错线运动方向的一般规律。（10分）

20. 简述纯金属晶体长大的机制。（8分）

21．一块纯锡板被子弹击穿，经再结晶退火后，弹孔周围的晶粒大小有何特征，并说明原因。（10

分）

22．将共析钢加热至760℃（Ac1+30～50℃）并保温足够时间，问采用什么样的冷却工艺可得到

如下组织：珠光体，索氏体，屈氏体，上贝氏体，下贝氏体？（10分）

23．钢获得全部马氏体组织的冷却条件是什么？属哪种相变类型？淬火钢件回火过程中包括哪五

个组织转变过程？（7分）

- 六、公式推导题（10分）

24．当扩散系数D是与浓度无关的常数时,请推导出菲克第二定律的数学表达式。

七. 综合分析题（15分）

25．某厂拟用65钢制造一批小弹簧，要求HRC45-50，其工艺路线为： 下料→锻造→预先热处理→粗加工及成型→最终热处理→精加工→成品。（1）画出预先热处理和最终热处理的工艺曲线图，（2）指出各热处理工艺名称、作用及所获组织。