广 西 民 族 大 学

2016年硕士研究生入学考试初试自命题科目试题

（试卷代号： A卷）

科目代码：             830

科目名称：      材料科学基础

适用学科专业：    计算材料学

研究方向：

命题教师签名：

考生须知

- 答案必须写在答题纸上，写在试题上无效。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔作答，用其它笔答题不给分。

交卷时，请配合监考人员验收，并请监考人员在准考证相应位置签字（作为考生交卷的凭证）。否则，产生的一切后果由考生自负。

×××试题册  共  页  第1页

一、选择题 （每题3分，共45分）

1、面心立方结构的铝中，每个铝原子在本层（111）面上的原子配位数为

A、12；  B、6；  C、4；   D、3

2、密排六方与面心立方均属密排结构，他们的不同点是：

A、晶胞选取方式不同；           B、原子配位数不同；

C、密排面上，原子排列方式不同； D、原子密排面的堆垛方式不同

3、以下哪种铸铁的断口呈灰黑色？（    ）

A 马口铁    B 白口铸铁   C 麻口铸铁    D灰铸铁

4、与（113）和（112）同属一晶带的有：              。

A、   B、,  C、(110)   D、(211)

5、组成固溶体的两组元完全互溶的必要条件是：           。

A、两组元的电子浓度相同，B、两组元的晶体结构相同，

C、两组元的原子半径相同，D、两组元的电负性相同，

6、调质处理就是（   ）的热处理。

A、淬火+高温火              B、淬火+中温回火

C、淬火+低温回火            D、淬火+低温退火

7、间隙相和间隙固溶体的区别之一是

  - 间隙相结构比间隙固溶体简单；  B、间隙相的间隙原子比间隙固溶体中的间隙原子大；

C、间隙相的固溶度比间隙固溶体大；D、间隙相的结构和其组元的结构不同

8、铸铁与碳钢的区别在于有无        。

A、莱氏体     B、珠光体      C、铁素体      D，马氏体

9、凝固时在形核阶段，只有核胚半径等于或大于临界尺寸时才能成为结晶的核心。当形成的核胚其半径等于临界尺寸时，体系的自由能变化           。

A、 大于零    B、 等于零    C、 小于零

10、金属镁的单晶处于软取向时塑性变形量可达100%～200%，但其多晶体的塑性很差，其主要原因是：

- 其多晶体晶粒通常粗大；      B、其多晶体通常存在裂纹；

C、其独立滑移系通常较少；       D、因为镁是BCC结构，所以脆性大。

11、20CrMnTi钢中Ti元素的主要作用是（    ）。

A 细化晶粒   B提高淬透性   C 强化铁素体  D 降低结晶温度

12、铅在常温下的变形属：(    )

A 冷变形   B 弹性变形    C 热变形    D 既有冷变形也有热变形

13、球墨铸铁经（    ）可获得铁素体基本组织。

A正火        B回火         C 等温淬火       D退火

14、为提高灰铸铁的表面硬度和耐磨性，采用（    ）热处理效果较好。

A 渗碳后淬火+低温回火     B 电加热表面淬火

C 等温淬火                 D 正火+表面淬火

15、从金属学的观点来看，冷加工和热加工是以（     ）温度为界限区分的。

A 结晶      B 再结晶     C 相变     D 25℃

二、填空题 （每空1.5分，共30分）

1、金属弹性变形的主要特点是：                       ，                      。

2、滑移时一个滑移面和该面上一个滑移方向的组合称为                。

3、多晶体变形特点：第一是变形的           ，第二是变形的             。

4、            是材料在断裂以前能够吸收的能量大小的量度。

5、超塑性变形的本质，多数的观点是认为由          的滑动与          的转动所致。它没有晶粒的伸长变形，          和          是实现这一变形的必要条件。

6、菲克第一定律描述了稳态扩散的特征，即浓度不随            变化。

7、从扩散方向考虑，钢加热时，碳化物溶入奥氏体的过程是           扩散；而冷却时，碳化物析出的过程是            扩散。

8、形核的充分条件是           、           、

9、相律是表示材料系统相平衡的热力学表达式，具体表示系统         、        和

之间的关系。

10、在间隙式和置换式固溶体中，             固溶体只能形成有限固溶体。

三、名词解释 （每题5分，共25分）

1、加工硬化

2、结晶

3、稀有金属

4、自然时效

5、马氏体

四、简答题 （每题4分，共20分）

1、简述回火的目的。

2、调幅分解反应和一般的形核长大机制有何不同？

3、拉伸试验主要了解材料的哪些特性？可获得哪些常用的力学性能数据？

4、位错是否有平衡浓度？为什么？

5、简述孪生的主要特点有哪些?

五、综述题 （第一题15分，第二题15分，共30分）

1、已知A(熔点600℃)与B(熔点500℃)在液态无限互溶，固态时A在B中的最大固溶度(质量分数)为ωA=0.3，室温时为ωA=0.1；但B在固态和室温时均不溶于A。在300℃时，含的液态合金发生共晶反应。试绘出A—B合金相图；并分析的合金室温下组织组成物的相对量。（15分）

2、分析ωc=3.5%的铁碳合金从液态到室温的平衡结晶过程，画出冷却曲线和组织转变示意图，并计算室温下的相组成物。（15分）