昆明理工大学2016年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：806            考试科目名称 ：矿物加工工程学（综合）

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（每小题3分，共30分） 1.矿石 2.过粉碎 3.筛分效率 4.高梯度磁选 5.干涉沉降 6.天然可浮性 7.药剂制度 8.浮选溶液化学 9.二次富集 10.生物冶金 二、简答题（每小题5分，共45分） 1.简述工艺矿物学研究的主要内容及其对选矿试验研究的指导作用。 2.简述“多碎少磨”的原则及其实现方式。 3.简述水力旋流器的分级原理及其在矿物分选中的应用。 4.磁选机的磁场是均匀磁场还是非均匀磁场？为什么？ 5.浮选设备应具备哪些基本性能？ 6.简述石灰在浮选中的应用及其作用机理。 7.什么叫动电位？动电位的研究有何意义？ 8.请写出黄药的学名、结构通式并简述其捕收作用机理。 9.简述化学选矿的基本过程。 三、计算题（每小题15分，共30分） 1.某硫化铜选矿厂，已知矿石入选品位为1.50%，精矿品位为23.4%，尾矿品位为0.1%，求铜精矿产率，理论回收率和选矿比。 2.已知一段闭路磨矿作业中球磨机排矿、分级溢流、分级沉砂中-0.074mm粒级的含量分别为40%，80%和20%，求磨机的返砂比和分级作业的分级效率。 四、综合题（每小题15分，共45分。浮选流程请列出药剂种类、添加次序） 1.某铜锌锡多金属硫化矿含铜0.40%，锌3.5%，锡0.45%，铟55g/t，硫13%，主要金属矿物为黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿、黄铁矿和锡石，脉石矿物为长石、石英和玉髓等，其中铜锌矿物紧密共生，其它矿物呈中等粒度嵌布，铟以稀散的形式主要分布在闪锌矿中，其次是黄铁矿。试确定该矿石的综合利用方案并列出原则选别流程。 2.某铁矿石主要铁矿物为磁铁矿和赤铁矿，其它脉石矿物主要是石英，其次是方解石和角闪石等，其中铁矿物嵌布粒度较粗，而石英和赤铁矿共生紧密，故容易导致铁精矿中二氧化硅含量较高。本着阶段磨矿阶段选别以及“提铁降硅的原则”，试列出该矿石的原则选别流程。 3.试论述当前矿业面临的困难与挑战，你如何看待未来的矿业前景以及矿物加工工程学科的发展？