昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：806            考试科目名称 ： 矿物加工工程学（综合）

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（每小题3分，共30分） 1.有用矿物 2.理论回收率 3.破碎比 4.过粉碎 5.接触角 6.自由沉降 7.比磁化系数 8.正浮选 9.捕收剂 10.调整剂 二、简答题（每小题5分，共45分） 1.什么叫矿物的天然可浮性，影响矿物的天然可浮性有哪些因素？ 2.简述磨矿的目的及其与选别作业的关系。 3.简述摇床的分选原理，影响摇床选别的因素有哪些？ 4.简述电选的基本原理及应用。 5.什么叫优先浮选、混合浮选？其工艺选择依据是什么？ 6.请写出Z200的学名，结构式并简述其捕收性能和机理。 7.简述浮选柱的工作原理及分选过程。 8.尾矿库由哪几部分组成？尾矿处理的意义是什么？ 9.什么叫化学选矿？简述其基本过程。 三、计算题（每小题15分，共30分） 1.某铁矿石选矿厂，已知矿石入选铁品位为31%，精矿铁品位为65%，尾矿铁品位为8%，求铁精矿产率，理论回收率和选矿比。 2.某选矿厂细碎作业要求的产品粒度为10mm，用筛分机作检查筛分。今测得筛分机给矿-10mm粒级占60％，筛下产品中-10mm粒级占95％，筛上产品中-10mm粒级20％。试计算该筛分机的筛分量效率和筛分质效率。 四、综合题（每小题15分，共45分。浮选流程请列出药剂种类、添加次序） 1.某铜铁矿石，含铜0.6%，铁28%，S3.0%，其中的主要金属矿物为黄铜矿，磁铁矿和少量的黄铁矿，脉石矿物为石英及其他硅酸盐矿物，矿物嵌布粒度中等，其中磁铁矿和黄铁矿连生较紧密，容易导致铁精矿含硫偏高。该矿石入选的产品方案为铁精矿和铜精矿，请列出原则选矿工艺流程。 2.某铅锌锡多金属硫化矿，矿石含铅2.0%，锌3.5%，锡0.4%，银100g/t，铟60g/t，硫15%，主要金属矿物为方铅矿，闪锌矿，黄铁矿和锡石，脉石矿物为长石、石英和白云石等，其中铅银矿物伴生紧密，锌铟矿物伴生紧密。在选矿过程，在回收主金属的同时，也希望回收其中共伴生的稀贵金属，请确定该矿石综合利用方案并列出原则选别流程。 3.简述矿物加工工程学科的发展及其应用领域。