昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：832             考试科目名称 ：植物纤维化学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（共25分，每词5分） 1、有机抽出物； 2、半纤维素；3、LCC；4、润胀； 5、木质部。 二、填空题（共40分，每个空格2分） 1、 针叶材的纤维细胞为 （1） ，含量为90%-95%； （2） 的纤维细胞为木纤维，禾本科植物纤维原料的主要细胞为纤维细胞和 （3） 。 2、植物纤维原料的化学组成非常复杂，主要化学成分包括： （4） ，半纤维素， （5） ；但是组成各种复杂化合物的基本元素却比较简单，主要有 （6） ， （7） ， （8） ，氮元素。 3、木材细胞壁可以分为 （9） ；次生壁； （10） 三个层次。其中 （11） 的木素含量最高。 4、烧碱蒽醌法蒸煮过程中，蒽醌与碳水化合物反应生成 （12） ，其与木素的亚甲基醌发生还原反应，促进了木素 （13） 而形成碎片，溶于碱液中，从而加速木素脱除。 5、木素分子中存在多种功能基，主要包括 （14） 、 （15） 和羰基及醚状氧原子。阔叶木木素甲氧基含量比针叶木高，其是因为阔叶木木素除了含有愈创木酚基外，还有较多的 （16） 。 6、树木的每个年轮是由两部分组成的，每年生长季节的前期生长出来的，称 （17） ；每年生长季节的后期，即秋、冬天生长出来的，称 （18） 。 7、纹孔对因其构造可以分为 （19） 、 （20） 和半具缘纹孔对三种型式。 三、选择题（共10分，每题2分） 1、木材原料一般比含草类原料有较少的（ ）。 （A）1％NaOH抽出物 （B）木素 （C）α-纤维素 （D）纤维素 2、以下对边材和心材叙述正确的是（ ）。 （A）心材对蒸煮药液的渗透性能较边材更好 （B）边材酸法蒸煮容易发生“黑片”问题 （C）边材制浆性能更好 （D）边材树脂含量较心材更高 3、相关纤维素物料所吸附的水分，以下叙述正确的是（ ）。 （A）纤维素物料所吸附的水分为结合水和游离水； （B）纤维素的游离羟基含量高，纤维素对极性溶剂的亲和力提高； （C）纤维吸湿和解吸存在滞后现象； （D）以上叙述都正确。 4、以下对木素结构单元中，甲氧基含量比较正确的是（ ）。 （A）愈创木基型>紫丁香基型>对羟苯基型 （B）紫丁香基型>愈创木基型>对羟苯基型 （C）紫丁香基型>对羟苯基型>愈创木基型 （D）对羟苯基型>愈创木基型>紫丁香基型 5、以下对植物细胞壁内表述正确的是（ ）。 （A）微细纤维组织成原细纤维 （B）原细纤维组织成微细纤维 （C）原细纤维组织成细纤维 （D）细纤维组织成微细纤维 四、判断题 判断下列各题正误，错误的加以改正（正确的打“√”，错误的打“×”，共15分，每题3分） 1、木素结构单元间的联接中，β-O-4型联接属于碳-碳键联接。 2、在酸性介质中只有酚型结构可形成正碳离子结构。 3、纤维素比半纤维素更容易水化润胀。 4、植物纤维原料中的半纤维素是没有支链的线性高分子。 5、木素是填充在纤维之间和微细纤维之间的“粘合剂”和“填充剂”。 五、问答题（共60分，每题15分） 1、什么叫综纤维素？综纤维素含量测量的目的和意义？综纤维素含量的测量原则和常用方法？ 2、硫酸法制浆中，木素大分子中哪几种化学键断裂？ 3、指出纤维形态包括哪些？这些纤维形态学指标与纸张性能之间的关系。 4、试述纤维素的碱性水解和剥皮反应的反应机理及其对制浆结果的影响。