昆明理工大学2017年硕士研究生招生入学考试试题（A卷）

考试科目代码： 866               考试科目名称 ：机械工程材料

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、概念辨析题（共5小题，20分。每小题4分） 1、单相合金和多相合金 2、相组成物与组织组成物 3、回火脆性和回火稳定性 4、完全奥氏体化加热和不完全奥氏体化加热 5、钢的正火和钢的淬火 二、填空（每空1分，共30分） 1、单晶体塑性变形的基本方式有（ ）和（ ）两种。 2、Fe-Fe3C合金相图中，ES线是碳在（ ）的固溶线；PQ线是碳在（ ）的固溶线。 3、铝合金一般分为（ ）和（ ）两大类。 4、铜合金的主要强化机制有（ ）、（ ）和（ ）三类。 5、共析钢中奥氏体形成的四个阶段是：（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。 6、根据钛合金在退火状态下的相组成，可将其分为（ ）、（ ）和（ ）三大类。 7、两块钢样，退火后经显微组织分析，其组织组成物的相对含量如下：第一块的珠光体占40%，铁素体60%，第二块的珠光体占95%，二次渗碳体占5%。则这两块钢的含碳量分别约为（ ）和（ ）。（注：铁素体含碳量可忽略不计） 8、C曲线右移使淬火临界冷却速度（ ），淬透性（ ）。 9、材料选择的三个主要原则是（ ）、（ ）和经济性原则。 10、按照基体组织的不同，球墨铸铁可分为（ ）、（ ）和（ ）三种组织。 11、广泛应用的金属陶瓷硬质合金主要有（ ）和（ ）两大类。 12、不锈钢按组织可分为（ ）、（ ）和（ ）三大类。 三、简答题（共6小题，20分。每小题10分，共60分） 1、至少指出合金强化的五种主要机制，并简要解释每种强化机制的强化原因。 2、有下列5种材料，根根表中的用途和相应提示，在①~⑩处分别填上相应的候选材料、热处理方法和最终组织。 候选材料：HT200、GCr15、T12、W18Cr4V、QT600-3 名称; 选用材料; 热处理方法; 最终组织. 机床床身; 时效; ③. 滚动轴承; ④; ⑤. 锉刀; ⑥; Fe3C+M+A'. 钻头; ②; ⑦; ⑧. 发动机曲轴; ⑨; ⑩. 3、金属经冷塑性变形后，组织和性能发生了怎样的变化？ 4、在Fe-Fe3C相图中画出A1、A3、Acm线，并根据表中A1和A3的提示，指出实际加热或冷却过程中Acm、Ac1、Ac3、Accm、Ar1、Ar3、Arcm 的具体意义。 临界点; 基本含义. A1; 共析转变线（727℃）. A3; 奥氏体析出铁素体的开始线. Acm. Ac1. Ac3. Accm. Ar1. Ar3. Arcm. 5、画出共析碳钢的过冷A等温转变曲线（C 曲线），同时说明共析钢 C 曲线各个区，各条线的物理意义及共析钢、亚共析和过共析钢等温转变C曲线的区别，并指出影响 C 曲线形状和位置的主要因素有哪些？ 6、在立方晶胞内画出下列晶面和晶向 121、122晶面及012、110、201晶向 四、综合分析题（共2小题，40分。每小题20分） 1、关于Fe-C合金，请回答以下问题： 1）Fe-C合金中可能存在哪五种形式的渗碳体？（5分） 2）这些渗碳体各在什么温度或温度范围通过什么反应生成？并写出反应式。（5分） 3）这些渗碳体在形态、大小和分布上有何不同？（5分） 4）这些不同种类的渗碳体对Fe-C合金的力学性能会产生怎样的影响？（5分） 2、已知A（熔点 600℃）与B（熔点500℃）在液态无限互溶；在固态 300℃时A溶于 B 的最大溶解度为 30%，室温时为10%，但B在固态和室温时均不溶于A；在 300℃时，含 40% B 的液态合金发生共晶反应。现要求： 1）作出A-B二组元的 合金相图。（5分） 2）分析 20% A、45%A、80%A 等合金的结晶过程，并确定室温下的组织组成物和相组成物的相对量。（15分）