昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：814             考试科目名称 ：包装材料学

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、填空题（每空1分，共35分） 1.按使用方法分，胶带可分为压敏型胶带、热敏型胶带、再湿型胶带、_______、_______等五种。 2.造纸主要包括_____和_____两个过程。 3. 瓦楞纸板的楞型有_____、_____、_____、_____四种，其中缓冲性能最好的是_____，具有足够的刚度和抵抗平面压力的能力的是_____。 4.中空吹塑成型按照其处理的工艺，可分为_____、_____、拉伸吹塑三种方法。 5.高分子化合物的分子量一般不为一定值，因此其分子量具有_______性。 6. 写出下列树脂所对应的英文缩写:聚乙烯_____、聚苯乙烯_____、聚氯乙烯_____、聚对苯二甲酸乙二醇酯_____。 7.玻璃的命名主要是根据其_____成分来命名的。 8.常用的包装材料复合技术有层合、_______和______等，其中层合又包括湿法、_____和______层合。 9.造纸植物纤维中易引起纸张发脆、变黄的成分是______。 10.瓦楞纸板生产中常用的粘合剂是______系列粘合剂。 11. ______温度是塑料使用的最高温度，是橡胶使用的最低温度。 12.一般说来，纸张横向伸长率______纵向伸长率。 13.薄壁塑料瓶的成型方法为______成型。 14.具有较高的硬度、机械强度和耐热性的聚乙烯是______。 15.聚合物在固定应力作用下产生的形变为______。 16.根据瓦楞纸板的边压强度来计算纸箱抗压强度的公式是______。 17.为了提高纸张的强度及干燥速度，在抄造过程中需进行______。 18.表示纸张能承受抗张强度的大小指标的是______。 19.硫酸盐法制浆是使用______和______来蒸煮木浆脱木素的。 20.玻璃的______决定了玻璃的抗热冲击性能，它的值越小，表明玻璃的抗热冲击能力越大。 二、名词解释（共35分） 1.复合包装材料（4分）2.弹性模量（3分） 3.应力松弛（3分） 4.增塑剂（3分） 5.玻璃（5分） 6.环压强度 （3分）7.降解（3分） 8. 数均分子量（4分）9.缩聚反应 （3分）10. 范德华力（4分） 三、简答题（共50分） 1.分析如何改善塑料的热性能？（8分） 2.造纸过程中，打浆的目的及对纸张性能的影响？（6分） 3.通过图说明在吸附理论中接触角与表面润湿的关系。（5分） 4.谈谈你选择包装材料的原则。（5分） 5.简述胶带的基本构成。（5分） 6.在包装中，通常指的四大包装材料是什么，各有什么特点？（8分） 7.铝箔包装材料有哪些优、缺点？（7分） 8.印刷包装油墨用的颜料与染料在油墨中及承印物的状态的区别是什么？（6分） 四、综合应用题（30分） 1. 为薯片设计包装并确定其包装工艺。