昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题(A卷)

考试科目代码：864            考试科目名称 ：材料科学基础

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、名词解释（共30分，每个3分，任选10个答题） 晶胞 固溶体 组织 弗伦克尔点缺陷 位错的交滑移 晶界 稳态扩散 调幅分解 同质多晶 塑性形变 柯肯达尔效应 晶核 二、简答题（共60分，每题6分，任选10题答题） 1、请简述空间点阵与实际晶体结构的关系。 2、解释为什么在单相多晶的显微组织中观察不到四叉晶界。 3、试从固溶度的影响因素分析为什么C固溶在Fe中只能形成有限固溶体。 4、试从鲍林规则分析为什么[SiO4]四面体只能共顶连接。 5、请比较弗伦克尔热缺陷和肖特基热缺陷的异同。 6、简述产生加工硬化的原因。 7、失稳分解与成核-生长相变间主要的不同点是什么。 8、简述质点迁移的两种基本微观机制：空位机制和间隙机制。 9、马氏体相变为什么属于无扩散型相变。 10、试分析二次再结晶对陶瓷烧结有何不利的影响。 11、简述结晶相变的热力学条件、动力学条件、能量及结构条件。 12、比较面心立方金属铝的 (111) 和 (110) 面面密度及面间距大小，并说明滑移可能在哪一个面上进行。 三、画图题（共10分，每题5分） 1、在简单立方晶胞中分别画出晶面211、11 {1和晶向211、11 {1，并说明在立方晶系中hkl和hkl的关系。 2、试画出BaTiO3的晶体结构。

昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题

四、计算题（共20分，每题10分） 1、在某种材料中，某种粒子的晶界扩散系数与体积扩散系数分别为Dgb＝2×10-10exp（-19100/T）和Dv=1×10-4exp(-38200/T)，试分析晶界扩散系数和体积扩散系数分别在什么温度范围内占优势？ 2、熔体冷却结晶过程中，在1000℃时，单位体积自由能变化△GV=418J/cm3；在900℃时是2090J/cm3。设固－液界面能为5×10-5J/cm2，求： （1）在900℃和1000℃时的临界晶核半径； （2）在900℃和1000℃时进行相变所需的能量。 五、综合分析题（共30分，每题15分，任选两题答题） 1、如图所示，某晶体滑移面上有一柏氏矢量为b的位错环（位错线方向如图所示）。 a）分析A、B、C、D各点属什么位错； b）在切应力τ作用下，位错环如何运动？ c）在拉应力σ作用下，位错环如何运动？ 2、根据Fe-Fe3C相图，解答以下问题： （1）分别画出45钢及共晶白口铸铁的组织示意图； （2）分析T12工具钢的凝固结晶过程，并计算室温下各组织的相对量； （3）依据相图，确定45钢的调质处理工艺，并说明理由及其室温组织。 3、根据A-B-C三元相图回答下列问题： （1）说明化合物S1、S2的性质。 （2）说明组成1、2、3分别由那些晶相构成。 （3）判断各无变量点的性质，并写出相平衡关系式。 （4）分析组成4的冷却结晶过程。