昆明理工大学2018年硕士研究生招生入学考试试题（A卷）

考试科目代码： 866               考试科目名称 ：机械工程材料

考生答题须知

- 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。

- 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。

- 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。

- 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、概念辨析题（每小题4分，共20分） 1、固溶强化和加工硬化 2、固溶体和金属间化合物 3、回复和再结晶 4、完全奥氏体化加热和不完全奥氏体化加热 5、淬透性和淬硬性 二、填空（每空1分，共30分） 1、多晶体金属的塑性变形与单晶体相比，表现出三个主要的特点，即，晶粒变形的不同时性、（ ）和（ ）。 2、灰铸铁中的碳全部或大部分以（ ）形式存在，可锻铸铁中的碳全部或大部分以（ ）形式存在，蠕墨铸铁中的碳全部或大部分以（ ）形式存在。 3、ZL102属于（ ）铝合金；2A11属于（ ）铝合金。 4、铜合金的主要强化机制有（ ）、（ ）和（ ）三类。 5、磨损是在摩擦作用下，机件表面发生尺寸变化和物理消耗的现象。根据摩擦表面损伤和破坏形式的不同，一般可将磨损分为（ ）、（ ）、（ ）和接触疲劳四种类别。 6、根据钛合金在退火状态下的相组成，可将其分为三大类。其中，牌号为TA6、TB2和TC3的钛合金分别属于（ ）、（ ）和（ ）组别的钛合金。 7、两块钢样，退火后经显微组织分析，其组织组成物的相对含量如下：第一块的珠光体占58.5%，铁素体占41.5%，第二块的珠光体占95%，二次渗碳体占5%。则这两块钢的含碳量分别约为（ ）和（ ）。（注：铁素体含碳量可忽略不计） 8、C曲线右移使淬火临界冷却速度（ ），淬透性（ ）。 9、高分子化合物的聚合类型主要有（ ）和（ ）两种。 10、陶瓷应用广泛，品种繁多，生产工艺过程也各不相同。但陶瓷的生产工艺一般都要经过坯料的制备、（ ）、（ ）和（ ）等四个步骤。 11、广泛应用的金属陶瓷硬质合金主要有（ ）和（ ）两大类。 12、根据增强材料形状不同，可将复合材料分为（ ）、（ ）和（ ）三大类。 三、简答题（每小题10分，共60分） 1、比较说明滑移与孪生这两种金属塑性变形机制的不同。 2、有下列5种材料，根根表中的用途和相应提示，在①~⑩处分别填上相应的候选材料、热处理方法和最终组织。候选材料：HT200、GCr15、T12、W18Cr4V、QT600-3 名称; 选用材料; 热处理方法; 最终组织. 机床床身; 时效; ③. 滚动轴承; ④; ⑤. 锉刀; ①; ⑥; Fe3C+M+A'. 钻头; ②; ⑦; ⑧. 发动机曲轴; ⑨; ⑩. 3、根据Fe-Fe3C相图，说明产生下列现象的原因： （1）含碳量为1.0%的钢比含碳量为0.5%的钢硬度高。 （2）在室温下，含碳量0.8%钢的强度比含碳量1.2%钢的强度高。 （3）低温莱氏体的塑性比珠光体的塑性差。 （4）在1100℃，含碳量0.4%的钢能进行锻造，含碳量4.0%的生铁不能锻造。 （5）计算含碳量为1.2%的过共析钢中二次渗碳体的百分数。 4、简要说明马氏体相变的主要特征。 5、影响 C 曲线形状和位置的主要因素有哪些？根据右上图所示的共析碳钢过冷奥氏体转变C曲线，写出图中所示（1）~（6）等六种不同工艺热处理后材料的组织名称。 6、在立方晶胞内画出下列晶面和晶向 121、122晶面及012、110、201晶向 四、综合分析题（共2小题，40分。每小题20分） 1、试画出Fe-Fe3C相图中钢的部分（包晶部分可省略）(4分)，并完成下列各题： （1）标明各特征点的成分、温度，按相组成填充各相区。(4分) （2）写出共析反应式（1分）。分析含碳量为0.4%的钢的平衡结晶过程（4分）。说明其室温下的组织，并计算各组织的相对含量。（4分） （3）一种合金的显微组织为珠光体占 94% ，二次渗碳体占 6% ，这种合金属于那一类合金? 其含碳量为多少 ? (3分) 2、选材设计一个车床主轴。该主轴受到交变弯曲和扭转的复合应力作用，载荷和转速均不高，冲击载荷也不大，轴颈部要求耐磨。请从下面提供的备选材料中选出一种比较合理的材料并设计其热处理工序。需要说明各热处理工序的作用，画出工艺曲线图，并指出每道热处理工序后的组织。备选材料：45钢、T8钢、20CrMnTi钢、16Mn钢、GCr15钢