试题

| 科目代码: | 909 | 科目名称: 材料科学基础（B） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：答案必须全部写在答题纸上，写在试题上无效；答案要标注题号，答题纸要填写姓名和考号，并标注页码与总页数；交卷时，将答题纸与试题一起装入试卷袋，密封签字。

一、填空题（每题3分，共15分） 1、简单立方结构的配位数为 ，致密度为 ，每一个晶胞中有 个原子。 2、在位错发生滑移时，请分析螺位错的位错线l与柏氏矢量b、外加切应力τ之间的夹角关系。 b 与 l; τ与 l; τ 与 b. 3、Fick第一定律的适用条件是 。扩散系数的单位是 。钢制品长期在氢气氛下工作容易引起“氢脆”，请问氢气在钢中的扩散是属于 扩散机制。 4、铸锭的三个典型的凝固组织为 、 、 。 5、根据单键能的大小，可将形成玻璃的氧化物分为 、 、 三种。 二、单项选择题（每题3分，共30分） 1、NaCl属于（ ）点阵结构。 （A）BCC； （B）FCC； （C）HCP； （D）SC 2、设点阵常数为a，则FCC中（100）晶面的面间距为（ ）。 （A）0.5a （B）a （C）1.5a （D）2a 3、912-1394°C之间的Fe称为（ ）。 （A）α-Fe （B）γ-Fe （C）δ-Fe （D）铁素体 4、回复的驱动力是（ ）。 （A）总晶界能的减少 （B）弹性畸变能的减少 （C）位错密度的降低 （D）释放相变潜热 5、（ ），位错滑移的P－N力越小。 （A）滑移方向上的原子间距越大 （B）滑移系数量越大 （C）滑移面的距离越小 （D）位错宽度越大 6、多晶体发生塑性变形，至少要有（ ）个独立的滑移系。 （A）2 （B）3 （C）5 （D）6 7、铸铁与碳钢的区别在于有无（ ）。 （A）珠光体 （B）渗碳体 （C）莱氏体 （D）碳 8、当转变量为（ ）时，材料凝固的速率最快。 （A）30% （B）50％ （C）70% （D）90% 9、镁橄榄石（Mg2[SiO4]）属于（ ）结构。 （A）岛状 （B）架状 （C）链状 （D）层状 10、在简单碱金属硅酸盐系统中，当熔体中R2O含量较高时（O/Si较高），R2O对粘度影响的次序为（ ）。 （A）K+＞Na+＞Li+ （B）Na+＞K+＞Li+ （C）Li+＞K+＞Na+ （D）不确定 三、名词解释（每题5分，共20分） 1、弗伦克尔缺陷；2、上坡扩散；3、均匀形核；4、奥氏体 四、简答分析题（任选4题作答，每题10分，共40分） 1、根据细晶强化的有关知识回答以下问题 细晶强化的定义是什么？细晶强化的机理是什么？材料凝固过程中获得细晶粒的主要措施有哪些？ 2、根据固溶强化的有关知识回答以下问题 固溶强化的定义是什么？影响固溶强化的因素有哪些？固溶强化的位错机制是什么？ 3、在同一晶胞中画出立方晶系中的(122)晶面以及[221]晶向。 4、Al2O3溶入MgO中形成空位型固溶体，试写出其缺陷反应式。 五、综合题（共45分） 1、根据下图所示的Ag－Cu二元合金相图，请分析以下问题。 （1）由相图确定Ag和Cu的熔点分别为 、 。（4分） （2）写出图中的液相线、固相线、共晶反应线；（6分） （3）写出共晶反应式。（2分） （4）Cu在Ag中的固溶度曲线是 ，最大固溶度为 。 Ag在Cu中的固溶度曲线是 ，最大固溶度为 。（8分） （5）求w(Cu)=60%的Ag-Cu合金（y'y线）在M点对应温度下β相和液相的相对含量；（6分） （6）画出w(Cu)=60%的Ag-Cu合金的冷却曲线，并在冷却曲线上标出相应的相以及存在的相变。（注意：画图时请在冷却曲线上标注与图中y'y线旁边注明的1、2(2’)、3等对应的关键点）（5分） （7）画出W(Cu)=20%时，Ag-Cu合金的室温组织示意图，并标出组织组成物。（4分） （8）英磅的银币中含有92.5%的Ag和7.5%的Cu，试根据Ag-Cu相图，说明选择这一成分，而不是纯Ag制造银币的原因。（10分）