重庆理工大学  2018  年攻读硕士学位研究生入学考试试题

学院名称：材料科学与工程学院      学科、专业名称：材料学

考试科目（代码）：材料科学基础810（A卷 ） （试题共 2 页）

注意：1.所有试题的答案均写在专用的答题纸上，写在试题纸上一律无效。 2.试题与答题纸装入原信封内交回。

一、名词解释(每个4分，选做8个，共32分)

1.间隙固溶体   2.枝晶偏析  3.形变织构   4.加工硬化

5.调幅分解     6.伪共晶    7.柯氏气团   8.孪晶

9.逆扩散       10.烧结     11.热缺陷

- 问答题(每题6分，选做8题，共48分)

- 简述金属固态相变的基本特点。

- 试用位错理论说明低碳钢的屈服现象。

- 简述回复过程的基本特点。

- 金属材料的晶粒细化为何既可提高强度，也可改善塑性和韧性？

- 说明柏氏矢量的确定方法，如何利用柏氏矢量和位错线来判断位错的类型？

- 为什么0Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢不能通过淬火热处理来强化？生产中常用什么方法使其强化？

- 请叙述冷塑性变形金属材料在回复和再结晶过程中缺陷和组织的变化。

- 共析钢奥氏体化有哪几个主要过程？合金元素对其奥氏体化过程有什么影响？

- 简述硅酸盐结构的基本组成单元以及硅酸盐结构的几种类型。

- 说明影响陶瓷烧结的因素。

- 简述晶体中粒子可能存在的几种扩散方式。

- 作图、计算题（共45分）

- 1. 标出具有下列密勒指数的立方晶系晶向和晶面：[110]，[310]，(421)，(213)，(130)。（本题15分）

- 画出绘制Fe-Fe3C相图（包括点、线、区域相组成），写出包晶反应、共晶反应、共析反应。Wc=0.4%钢的室温平衡组织组成物和相组成物分别是什么？并计算其组织组成物和相组成物的相对量。画出Wc=0.4%的钢的室温金相显微组织示意图。（本题30分）

- 论述题（25分）

对于铜合金等无马氏体固态相变的金属材料，可以采用哪几种方法进行强化，分别从本质上进行解释。（本题25分）