1、名词解释：（每小题4分，共20分）

（1）晶体缺陷；

（2）离异共晶；

（3）均匀形核；

（4）加工硬化；

（5）蠕变。

2、判断下列说法是否正确，并说明理由：（每小题4分，共20分）

（1）高分子在一定情况下存在液态，也可能出现气态。

（2）刃形位错的位错线与柏氏矢量、剪切力方向都是垂直的，但与位错滑移方向是平行的。

（3）无论温度怎么变化，常用纯金属在生长过程中均会呈树枝状界面。

（4）在一定温度梯度下，单一组分的纯金属可以产生成分过冷。

（5）晶界上的原子排列混乱，不存在空位，因此，以空位机制扩散的原子在晶界处无法扩散。

3、简答题：（每小题5分，共30分）

（1）简述高分子材料一级结构的主要内容。

（2）常用提高材料强度的途径有哪些，简述各种强化方式的机理。

（3）什么是成分过冷？简述影响成分过冷的因素。

（4）铸锭的凝固组织通常分为几部分？简述其形成原因。

（5）原子在晶界和晶内扩散，哪个更容易？为什么？

（6）常温下金属塑性变形主要有哪些机制？他们间的主要差异是什么？

4、画出下列晶向指数与晶面指数：（共10分）

（1）在立方晶系的某个晶胞中同时绘出晶向指数：[122]、[321]、[212]；

（2）在立方晶系的某个晶胞中同时绘出晶面指数：、。

5、简要回答问题并根据要求绘图：（共20分）

（1）分别画出体心立方结构纯铁与CsCl的晶体结构，它们的空间点阵有什么差异？ （6分）

（2）分别回答割阶和扭折对位错运动是否存在影响？在立方晶系的（100）晶面上，绘出柏氏矢量在[010]方向的刃型位错，分别出现割阶和扭折后的位错形状。（7分）

（3）根据下面图1中的A、B组元在不同温度下的吉布斯自由能-成分曲线，画出A、B组元间形成无限固溶体时的匀晶相图，温度由T1到T5逐渐降低。（7分）

5  10

20  45

85 90

图1

6、计算：（共26分）

（1）γ铁在略高于910℃时，其点阵常数为0.3633 nm；α铁在略低于910℃时，其点阵常数为0.2892 nm，试求上述温度时γ铁和α铁的原子半径分别是多少？并计算从γ铁向α铁转变过程中的体积变化率。（8分）

（2）Mg单晶试样拉伸时，基面法线与拉伸轴的夹角为60°，3个滑移方向与拉伸轴的夹角分别为38°, 45°, 85°，哪个滑移系首先开动？为什么？如果在拉应力为2.05 MPa时开始观察到塑性变形，则Mg单晶的临界分切应力为多少？（6分）

（3）某单晶冷压80%，在20℃停留7天后，性能回复到一定程度。若在100℃回复到上述相同程度则需要50min，求该金属的回复激活能。（6分）

（4）铁的回复激活能为88.9 kJ/mol，如果将经过冷变形的铁在400℃下进行回复处理，使其残留加工硬化为60%需要160分钟，问在450℃下进行回复处理至同样效果，需要多长时间？（6分）

7、简述点、线、面缺陷是怎么产生的，它们各自对材料有什么影响。（10分）

8、某二元合金相图X-Y如下图2所示。其中：A点坐标为(0%, 1100℃)，B点坐标为(60%, 600℃)，C点坐标为(100%, 800℃)，D点坐标为(20%, 600℃)，E点坐标为(90%, 600℃)。根据相图回答下列问题：（14分）

（1）三角形ABD与BCE所围绕的区域分别是由哪些物相组成的？（4分）

（2）Y含量为60%的合金在600℃将发生何种转变？请写出转变方程式。（2分）

（3）Y含量为30%的合金，其平衡分配系数分别是多少？（2分）

（4）Y含量为30%与80%的合金，经平衡凝固后的共晶体百分数分别是多少？（2分）

（5）将Y含量为30%的合金置于长度为L的长瓷舟中并保持为液态，并从一端开始缓慢地进行平衡凝固，在凝固过程中温度梯度大到足以使液-固界面保持平直，同时液相成分能完全均匀混合。请问：该试样凝固到总长的几分之几时开始出现共晶体？请画出此时的溶质分布曲线。（4分）

图2

【完】