桂林理工大学2020年硕士研究生入学考试试题

考试科目代码：851

考试科目名称：冶金物理化学【A】

（总分150分，三小时答完）

考生注意：1．请将答题写在答卷纸上，写在试卷上视为无效。

2．考试需带  计算器  用具

一 、选择题（每小题2分，共20分）

- 气体在吸附表面上的吸附规律，可用各种吸附等温式来表示，其中应用最广泛的是（          ）。

A. 朗格缪尔吸附等温式                    B. 牛顿吸附等温式

C. 杜菲吸附等温式                        D. 焦姆金吸附等温式

- 组元从低浓度区域向高浓度区域扩散的现象，叫（          ）。

A. “下坡”扩散                             B. “下坡”辐射

C. “爬坡”扩散                             D. “爬坡”辐射

- 炼钢过程中，碳氧化的气体产物不断从熔池放出，且它们的氧势远低于炉内气相或渣内（FeO）的氧势。因此，炼钢炉内碳的（          ）反应难以达到平衡。

A. 化学                                   B. 氧化反应

C. 还原反应                               D. 以上都不对

- 脱磷反应在渣钢界面上进行的，脱磷过程化学反应速率很快，主要受（          ）所控制。

A. 渣相一侧的传质速率                     B. 钢液一侧的传质速率

C. 渣钢的界面化学反应                     D. 渣钢两侧的传质速率

- 表示化学反应的反应速率与浓度等参数间的关系式，或浓度与时间等参数间的关系式，称为（  ）。

A. 热力学方程                             B. 化学方程式

C. 速率方程                               D. 基元反应

- 下列叙述中，属于麻森模型要点的是（          ）。

A. 熔渣完全电离，且正、负离子电荷总数相等。

B. 熔渣中离子的排列与晶体相似，每个离子仅为带相反电荷的离子所包围，正负离子相间排列。

C. 同号离子不论其电荷数多少，与其邻近离子间作用完全相同。

D. 所有硅氧离子聚合反应的平衡常数相等。

- eCuCr=1.8，表明（          ）。

A.  Cr的加入会使Cu的活度系数减小。       B.  Cr的加入会使Cu的活度系数增大。

C.  Cu的加入会使Cr的活度系数减小。       D.  Cu的加入会使Cr的活度系数增大。

- H的加入会导致铁液中C的活度系数（          ）。

A. 增大                                    B. 减小

C. 不变                                    D. 以上都不对

- 稀溶液是指在一定温度和压力下，（       ）遵从拉乌尔定律、（       ）遵从亨利定律的溶液。

A. 溶剂、溶剂                              B.溶质、溶剂

C. 溶质、溶液                              D. 溶剂、溶质

- 一定温度下实际溶液中i组分的蒸气压与xi的关系，表述正确的是（          ）。

A. xi接近1时，i物质相当于溶剂，服从拉乌尔定律。

B. xi接近1时，实际蒸气压服从亨利定律。

C. xi趋近于零时，i物质相当于溶剂，服从拉乌尔定律。

D. xi趋近于零时，实际蒸气压服从亨利定律，其蒸气压为。

二 、填空题（每空2分，共50分）

| 图1 Mg-Ge相图 | 图2 Fe-C-O优势区图 |
| --- | --- |

- 已知Mg-Ge相图如图1所示。

- 根据图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ及B点所代表的相区的相数，相态及成分、条件自由度数填写下表。

| 相区 | 相数 | 相态及成分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 2 | l(A+B),s(C) |  |
| Ⅱ | 2 |  | 1 |
| Ⅲ | 2 |  | 1 |
| B点 |  | s(B) +l(B) | 0 |

- Mg-Ge形成的化合物为            化合物；

- 共晶温度分别为          和635℃；相应的共晶变化为和                ；

- 离子理论认为液态溶渣由           构成，质子间的作用力为           。离子间作用力由       决定。

- 弗路德（Flood）等针对           模型中存在的不足，提出了离子的           概念，建立了离子反应的           理论。

- 由上图2的Fe-C-O优势区图可判断出：在高于570℃时，           仅与           平衡共存，而不能与           共存，所以铁及其氧化物之间的相互转变只能在相邻           之间进行，而不能           。

- 在干燥的           中熔渣几乎不吸收氢，但在水蒸气分压为           ～            kPa左右，就有少量水蒸气进入硅酸盐渣中，而分解成           。炼钢过程中，炉气中的水蒸气会通过渣相以           的形式进入钢液中，增加钢中氢，影响钢的质量。在           或           气氛中，熔渣几乎不吸收氮，而在还原条件下，氮能溶解在渣中，氮在硅酸盐熔渣中的溶解与           密切相关。

三、计算题（每小题10分，共40分）

- 1550℃时Cu-Fe合金中已知：xCu=0.0265，=8.83,，求和及活度系数和。（保留小数点后2位）Mcu=64 g·mol-1, MFe=56 g·mol-1。

- C（石墨）==[C]ω                       ①ΔG1θ=[615200-289.8(T/K)]J·mol-1

MgO(s)+ C（石墨）==Mg(g)+CO(g)          ②ΔG2θ=[618300-291.76(T/K)]J·mol-1

在1500℃和压力为100Pa的真空条件下，能否用MgO坩埚盛ω[c]=0.2%的铁液（设f[c]≈1，结果保留到小数点后二位）

- 700℃，A-B合金xA=0.6时，ΔHA=1400J·mol-1, ΔHB=2936J·mol-1，若该合金组分的偏摩尔混合熵与理想溶液同，求，，，。

- 1600℃，铁液中碳的活度系数与浓度的关系

求1600℃时，C（石墨）=[C]ω  形成的铁溶液时的ΔGC和铁液中[C]活度以遵从Herry定律，的状态为标准状态时的（Mc=12g·mol-1）。

四、简答题（每小题10分，共40分）

- 说明阿累尼乌斯公式中指前因子与活化能的物理意义。

- 何谓多相反应的限制性条件？确定多相反应的限制性环节有哪些方法？

- 简述液-液相反应的基本规律——双膜理论。

- 简述早期在溶渣中加入萤石的原因以及1999年开始弃用萤石的原因。