| 考生姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2020年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 （ B 卷) 科目代码： 621 科目名称： 高分子化学

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、选择题(共10小题，每小题3分，共30分) 1、根据单体结构推断最容易发生阴离子聚合的单体 （ ） (A) CH2=C(CN)2 (B) CH2=CHCH3 (C) CH2=C(CH3)2 (D) CH2=CHC6H5 2、自由基共聚合时通常用来表达单体活性大小的是 （ ） (A) k11 (B) k12 (C) r1 (D) 1/r1 3、使得聚合物分子量明显增大的反应是 （ ） (A) PVAc的水解 (B) 聚氨酯的扩链 (C) 聚酯的水解 (D) 缩合聚合时的链交换 4、能作为阴离子聚合反应溶剂的是 （ ） (A) 水 (B) 乙醇 (C) 四氢呋喃 (D) 乙二胺 5、苯乙烯在储存和运输过程中，为防止其聚合，常加入对苯二酚作阻聚剂。聚合前需先用稀NaOH洗涤，随后再用水洗至中性，干燥后减压蒸馏提纯；否则将出现（ ） (A) 明显的诱导期 (B) 加速聚合 (C) 无影响 (D) 加速或减慢都可能发生 6、50 ºC时四种引发剂的半衰期如下，其中活性最高的引发剂为 （ ） (A) t1/2=120 min (B) t1/2=4.8 h (C) t1/2=20 h (D) t1/2=74 h 7、当r1>1，r2>1时，若提高反应温度，反应将趋向于 （ ） (A) 理想共聚 (B) 交替共聚 (C) 嵌段共聚 (D) 非理想共聚 8、苯乙烯乳液聚合时可以选用的引发剂是 （ ） (A) 过硫酸铵 (B) 过氧化苯甲酰 (C) 偶氮二异丁腈 (D) 丁基锂 9、能引发异丁烯聚合的引发剂为 （ ） (A) C4H9Li (B) AIBN (C) AlCl3+H2O (D) 金属钾 10、反应介质(溶剂性质)对反应速率和聚合物构型有显著影响的反应类型为 （ ） (A) 自由基聚合 (B) 离子聚合 (C) 缩聚 (D) 加聚 二、填空题(共15空，每空2分，共30分) 1、若使聚合物聚合度增大，则聚合物可能发生 反应、 反应和 反应。 2、聚乙烯醇结构单元为 ，它是由 水解而得。 3、HO(CH2)5COOH、CH2=CHCl、CH2=CHC6H5、CH2=C(CH3)2、CH2=CHCN、CF2=CF2、CH2=CHNO2、CH2=CHOR等单体中，只能发生阴离子聚合的是 。 4、采用动力学方程推导自由基二元共聚合组成方程时做了五个假定，它们是 、 、 、 和无解聚效应。 5、按照聚合反应机理分类，聚乙烯的合成属于 ；聚对苯二甲酸二乙酯的合成属于 。 6、自由基聚合时，常见的链转移反应有 、 、 和向大分子转移。 三、名词解释(共4小题，每小题5分，共20分) 1、动力学链长 2、玻璃化转变温度 3、悬浮聚合 4、诱导分解 四、简答题(共2小题，每小题8分，共16分) 1、为什么在缩聚反应中不用转化率而用反应程度来描述反应过程？ 2、涤纶生产工艺到反应后期为什么往往要在高温、高真空下进行？ 五、书写反应方程式（15分） 以萘钠为引发剂，苯乙烯为单体进行阴离子聚合，若采用甲醇或水终止反应，写出聚合反应中各基元反应的方程式。 六、计算题(39分) 1、（9分）一定温度下，甲基丙烯酸甲酯自由基聚合时，双基终止后的聚合物每个大分子含有1.6个引发剂残基，假定没有链转移反应发生，试计算歧化终止和偶合终止的相应比例。 2、（15分）对苯二甲酸(NA mol)、月桂酸(NB mol)、甘油(NC mol)、丁二醇(ND mol)反应得到醇酸树酯，试计算： (1) 当NA = 2 mol，NB=NC=0，ND=2 mol时，数均聚合度为300时的反应程度p； (2) 当NA =1.00 mol，NB=0.005 mol，NC=0，ND=1 mol，p=0.98时的数均聚合度； (3) 当NA =1.5 mol，NB=0，NC= 0.5 mol，ND= 0.73 mol时，应用Carothers法计算凝胶点。 3、（15分）将2.0×10-3 mol萘钠溶于四氢呋喃中，然后迅速加入2.0 mo1苯乙烯，溶液的总体积为1 L。假如单体立即混合均匀，发现30 min内已有一半单体聚合。试计算聚合30 min和120 min时的聚合度。