| 考生姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2020年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 （ B 卷) 科目代码： 810 科目名称： 金属材料科学基础

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 - (共3小题，共20分) 针对理想晶体结构，回答以下问题： 1、（5分）20 {1、241、212晶面中有哪些晶面与111和101同属于一个晶 带？求出晶带轴。 2、（7分）列出三种具有BCC结构的金属单质，计算其八面体间隙的大小，以rB/rA 的形式给出。 3、（8分）证明立方晶系始终有hkl方向垂直于hkl晶面。 - (共2小题，共15分) 针对晶体中的缺陷，回答以下问题： 1、（5分）根据晶粒的位向差及其结构特点，晶界有哪些类型？ 2、（10分）面心立方晶体中，111面上的单位位错b=a2110，在111面上分解 为两个Shockley不全位错，写出该位错反应并判断能否进行。 三、(共5小题，共35分) 1、（4分）过共析钢中的网状渗碳体组织被苦味酸溶液腐蚀后，光学显微镜下的渗碳 体呈 色。在平衡状态时，随着碳含量的增加，碳钢的强度 。 2、（4分）下图所示为室温下45钢的平衡组织，其中白色的块状组织为 。 第三（2）题图 3、（5分）假设平衡分配系数k0<1，画示意图简述产生成分过冷的原因。 4、（5分）包晶偏析和枝晶偏析的形成原因分别是什么？ 5、（17分）在Fe-Fe3C相图中为什么没有马氏体和贝氏体的相区？用热分析曲线示意 性的表示碳含量4.0%（质量分数）的铁碳合金在平衡冷却过程中发生的转变，并分 别画出该合金在1160℃、1130℃和室温下的组织示意图。 四、(共2小题，共30分) 1、（20分）某铝单晶在外加拉应力作用下，首先开动的滑移系为11 {1011： a）（6分）若滑移是由刃型位错运动引起的，给出柏氏矢量和位错线的方向、滑移时位错线运动的方向、晶体运动的方向。 b）（7分）假定拉伸轴方向为001，σ=106Pa，求在上述滑移面上该刃型位错所受力的大小和方向（已知铝的点阵常数a=0.4049nm）。 c）（7分）将上述铝单晶换成多晶体，位错运动的阻力会增大吗？为什么？材料的宏观力学性能会有什么变化？ 2、（10分）在生产某种高强铜合金导线时，需先对其进行大变形量的冷拔变形，而 后还需经过一定的热处理才能使用。分析制定该工艺的原理，从金相组织和位错亚结 构说明材料在冷拔和热处理过程中组织和性能的变化。 五、(共3小题，共15分) 钢的渗碳处理是常用的化学热处理工艺之一，可以显著提高钢的表面强 度、硬度和耐磨性。请回答下列问题。 1、（3分）C在γ-Fe中扩散的微观机制是什么？ 2、（5分）奥氏体是FCC结构，致密度较高，C在奥氏体中的扩散速度似乎较慢，但 渗碳的温度仍选择在奥氏体化的范围，其原因何在？ 3、（7分）若维持表面C浓度1.0%（质量分数），在850℃对一块纯铁试样进行长时 间的渗碳处理，试画出试样中的相分布及C浓度分布示意图。 六、(共2小题，共15分) 1、（6分）什么是调幅分解？什么是脱溶转变？ 2、（9分）如果对一个Al-4%Cu试样采取淬火处理是否能获得显著的强化效果？为什 么？要提高其强度应该采取什么样的工艺措施？并简要说明相应的原理。 七、(共2小题，共20分) 1、（6分）写出三元合金相图中可能发生的三相平衡转变。说明不同类型的转变在垂 直截面图和水平截面图中的特点。 2、（14分）下图为Ti-Sn-V三元合金相图的液相面投影图，图中有几个四相平衡反应？ 分别写出反应式。写出10%Ti-50%Sn-40%V合金在平衡冷却过程中的初生相。图中 哪一个四相平衡反应的转变温度最低？ 第七题图