| 考生姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2020年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 （ B 卷) 科目代码： 815 科目名称： 材料物理与化学

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 - 填空题(共15空，每空2分，共30分) - 1、（10分）一般来说，对于晶体中剩余空隙比较小则容易形成 缺陷，其特征为 ，如NaCl型结构；当晶体中剩余空隙比较大时，则容易形成 缺陷，其特征为 ，如 结构。 - 2、（4分）从熔融态向玻璃态的转化取决于 和 。 - 3、（4分）具有多晶转变的单元系统相图中，可逆多晶转变现象存在的必要条件是 ，而不可逆多晶转变现象存在的必要条件是 。 - 4、（2分）两个相同符号的刃位错，在同一滑移面上相遇，它们将互相 。 - 5、（4分）固溶体是在固态条件下，一种物质以原子尺寸 在另一种基体中所形成的单相均匀的 。 6、（6分）根据扩散通道的不同，烧结过程的固相传质机制包括 、 和 (按相同温度下扩散速率由高至低排序)。 二、名词解释(共 6小题，每小题6分，共 36分) 1、（6分）马氏体相变 2、（6分）配位多面体 3、（6分）硼反常现象 4、（6分）SiO2系统中的二级变体间的转变 5、（6分）吸附表面 6、（6分）烧结后期 - 三、简答题( 共3小题，共40 分) - 1、（10分）请简述材料的一级相变和二级相变反应的相同点及不同点，并分别举例。 - 2、（15分）请简述晶体质点迁移扩散五种基本扩散形式，将其按扩散能垒的大小进行排序并说明原因。 - 3、（15分）与晶体的主要特征相比，简述说明玻璃的四大通性。 四、计算题( 共14分) 请根据Mg2[SiO4]在(100)面的投影图（见图1）回答： - 1、（4分）结构中有几种配位多面体，各配位多面体间的连接方式怎样？ - 2、（4分）计算O2-的电价是否饱和？ - 3、（2分）晶胞的分子数是多少？ - 4、（4分）Si4+和Mg2+所占的四面体空隙和八面体空隙的分数是多少？ 图1 镁橄榄石结构(100)面上投影图 五、相图分析(共30分) - （4分）说明化合物D1、D2和D3的熔融性质（图2见下页）； - （12分）请划分副三角形，判断各三元无变量点的性质，并写出对应的相平衡方程式； - （7分）请在答题纸上用箭头标出△ABC边上及各界线上的温度下降方向，并判断各界线的性质； - （7分）根据杠杆定则确定组成为M混合物中各相的百分含量（用线段表示），并写出其熔融过程的相平衡表达式（包括固相点和液相点的迁移路径）。 图2 ABC三元系统相图